Tiêu chuẩn kỹ thuật

Quy định tiêu chuẩn cho tấm dày, tấm mỏng, băng và thanh cán của đồng thau

ASTM B 36/B 36M - 06

# PHẠM VI ÁP DỤNG

## Quy định này xây dựng các yêu cầu cho tấm đồng dày, tấm mỏng, băng hoặc thanh cán của các hợp kim sau đây:

| Hợp kim đồng UNS số. | Tên thương mại trước đây | Thành phần trên lý thuyết |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | %Cu | % Zn |
| C21000 | Vàng mạ,95% | 95 | 5 |
| C22000 | Đồng thanh thương phẩm,90% | 90 | 10 |
| C22600 | Đồng thanh trang sức, 87,5% | 87,5 | 12,5 |
| C23000 | Đồng thau đỏ, 85% | 85 | 15 |
| C24000 | Đồng thau hàm lượng thấp, 80% | 80 | 20 |
| C26000 | Đồng thau vỏ đạn, 70% | 70 | 30 |
| C26800 | Đồng thau vàng, 66% | 66 | 34 |
| C27200 | …… | 63 | 37 |
| C28000 | Đồng thau Muntz(hợp kim Muntz),60 | 60 | 40 |

## Các giá trị tính theo hoặc là đơn vị bằng inch – pound hoặc là bằng đơn vị SI, chúng được coi là hai tiêu chuẩn riêng biệt. Các giá trị được xác định ứng với mỗi loại tiêu chuẩn có thể sẽ không tương đương một cách chính xác. Do đó, mỗi tiêu chuẩn nên được sử dụng độc lập. Sử dụng các giá trị từ cả hai tiêu chuẩn có thể cho kết quả không phù hợp với tiêu chuẩn.

# TÀI LIỆU VIỆN DẪN

## Tiêu chuẩn ASTM3

B 248 	- Quy định cho các yêu cầu chung cho đồng sau gia công rèn và sản phẩm tấm dày, tấm mỏng, băng hay là thanh cán của hợp kim của đồng.

B 248M - Quy định cho các yêu cầu chung cho đồng sau gia công rèn và các sản phẩm như tấm dày, tấm mỏng, băng hay là thanh cán của hợp kim đồng. [hệ đơn vị mét].

B601- Phân loại cho sự xác định chế độ ram với đồng và hợp kim của đồng sau rèn và đúc.

B846 - Thuật  ngữ cho đồng và hợp kim của đồng.

E8 - Phương thức kiểm tra cho việc kiểm tra ứng suất của vật liệu kim loại

E8M - Phương thức kiểm tra cho việc kiểm tra ứng suất của vật liệu kim loại [hệ đơn vị mét].

E112 - Phương pháp kiểm tra cho việc xác định cỡ hạt trung bình.

E478 - Phương pháp kiểm tra cho phân tích hoá học của hợp kim đồng.

# YÊU CẦU CHUNG

## Quy định B248 hoặc B248M được coi là một phần của quy định này.

### Thuật ngữ.

### Vật liệu và quá trình chế tạo.

### Kích thước, khối lượng và sự biến thiên cho phép.

### Khả năng gia công, gia công tinh, và hình dáng bên ngoài.

### Quá trình lấy mẫu.

### Số lần kiểm tra và tái kiểm tra.

### Quá trình chuẩn bị mẫu.

### Phương pháp kiểm tra.

### Sự cần thiết của giới hạn số.

### Giám sát.

### Loại bỏ và Nung lại.

### Nghiệm thu.

### Báo cáo kiểm tra.

### Đóng bánh và Tạo khối.

## Thêm vào đó, trong trường hợp xuất hiện một phần nào đó giống như mục 3.1 thì nó bao gồm các thông tin yêu cầu bổ sung, những bổ sung này sẽ được đề cập trong quy định B248 và B248M.

# THUẬT NGỮ

## Đối với định nghĩa của các thuật ngữ liên quan tới đồng và hợp kim của đồng, tham khảo thuật ngữ B 846.

# THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

## Yêu cầu sản phẩm phải bao gồm thông tin sau đây:

### Định rõ tiêu chuẩn ASTM và năm công bố.

### Định rõ hợp kim đồng UNS số.

### Số lượng.

### Dạng vật liệu: Tấm dày, tấm mỏng,băng hoặc là thanh cán.

### Quá trình tôi.

### Kích thước: Chiều dày, rộng, chiều cao nếu cần.

### Dung sai (Mục 10).

### Phương thức cung cấp : cuộn, chiều dài thành phẩm có hoặc không có đầu mút, độ dài thực có hoặc không có đầu mút.

### Dạng của mép, nếu yêu cầu (Mục 10).

### Khi sản phẩm được cung cấp cho các cơ quan thuộc chính phủ Mỹ.

## Các lựa chọn dưới đây là cần thiết và nên được định rõ tại thời điểm đưa ra yêu cầu sản phẩm

### Xác định nhiệt hoặc chỉ định chi tiết

### Nghiệm thu

### Báo cáo kiểm tra quy trình cán

### Kiểm tra đặc biệt, riêng biệt nếu có

### Một số yêu cầu bổ sung đối với các cơ quan thuộc chính phủ Mỹ có trong quy định B248 hoặc B248M

Bảng 1- Yêu cầu về thành phần hoá học

| Hợp kim đồng | Hàm lượng đồng | Hàm lượng chì | Hàm lượng sắt lớn nhất | kẽm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C21000 | 94,0 – 96,0 | 0,05 | 0,05 | Còn lại |
| C22000 | 89,0 – 91,0 | 0,05 | 0,05 | Còn lại |
| C22600 | 86,0 – 89,0 | 0,05 | 0,05 | Còn lại |
| C23000 | 84,0 – 86,0 | 0,05 | 0,05 | Còn lại |
| C24000 | 78,5 – 81,5 | 0,05 | 0,05 | Còn lại |
| C26000 | 68,5 – 71,5 | 0,07 | 0,05 | Còn lại |
| C26800A | 64,0 – 68,5 | 0,15 | 0,05 | Còn lại |
| C27200B | 62,0 – 65,0 | 0,07 | 0,07 | Còn lại |
| C28000C | 59,0 – 63,0 | 0,30 | 0,07 | Còn lại |

A  	Hợp kim giải phóng pha bêta khi kiểm tra đạt mức 75 lần

B 	Lượng nhỏ thành phần pha bêta nếu xuất hiện có thể ảnh hưởng đến hình thức cấu tạo, do đó nên có sự thoả thuận về hình thức cấu tạo giữa nhà sản xuất và người sử dụng.

C	Tính toán đến việc hợp kim có chứa thành phần pha bêta có thể ảnh hưởng đáng kể đến hình thức cấu tạo hoặc trong quá trình hình thành cấu tạo.

# THÀNH PHẦN HOÁ HỌC

## Vật liệu phải phù hợp với các yêu cầu về thành phần hoá học trong Bảng 1 quy định về hợp kim của đồng UNS.

## Sự giới hạn thành phần hoá học kể trên không có nghĩa là loại bỏ sự xuất hiện của các nguyên tố khác. Thông qua sự thống nhất giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, có thể định ra giới hạn và các phân tích cần thiết đối với những thành phần chưa xác định.

## Cả đồng hoặc kẽm có thể có sự khác nhau giữa tổng các nguyên tố phân tích và 100%. Trong trường hợp tất cả các thành phần trong Bảng 1 được phân tích, kết quả tổng hợp cho trong bảng dưới đây:

| Hợp kim đồng | Hàm lượng đồng nhỏ nhất |
| --- | --- |
| C21000 | 99,8 |
| C22000 | 99,8 |
| C22600 | 99,8 |
| C23000 | 99,8 |
| C24000 | 99,8 |
| C26000 | 99,7 |
| C27200 | 99,7 |
| C28000 | 99,7 |

# QUÁ TRÌNH TÔI

## Cán nóng (M20) - Tiêu chuẩn tôi của tấm mỏng, tấm dày và chế tạo bằng cán nóng trình bày trong Bảng 2 và Bảng 3.

## Cán (H) - Tiêu chuẩn tôi của cán hợp kim được trình bày trong Bảng 2 hoặc Bảng 3 với tiền tố ở trước là “H”. Quy định trước đây và quy định tiêu chuẩn được phân loại và trình bày trong B 601.

## Ram (OS) - Tiêu chuẩn tôi đối với hợp kim đã ram được quy định trong Bảng 4 hoặc Bảng 5. Cỡ hạt trên lý thuyết và tiêu chuẩn quy định được trình bày chi tiết trong phân loại B60.

## Ram đến Tôi(O) - Tiêu chuẩn tôi của hợp kim đối với hợp kim trong giai đoạn từ giữa ram và tôi được quy định trong Bảng 7 với tiền tố trước là “O”. Quy định trước đây và quy định tiêu chuẩn trình bày chi tiết trong B 601.

## Tôi dạng đặc biêt và dạng không tiêu chuẩn chủ yếu phụ thuộc vào sự thoả thuận giữa nhà sản xuất và người sử dụng.

# CỠ HẠT

## Cỡ hạt là yêu cầu tiêu chuẩn áp dụng đối với tất cả các sản phẩm ram (OS).

## Sự chấp nhận hoặc loại bỏ dựa trên cỡ hạt sẽ chỉ phụ thuộc vào cỡ hạt trung bình của các mẫu kiểm tra và phải nằm trong giới hạn trình bày trong Bảng 4 trong trường hợp áp dụng phương pháp kiểm tra E112

## Cỡ hạt trung bình sẽ được xác định trên một mặt song song tới bề mặt của sản phẩm.

# TÍNH NĂNG CƠ LÝ

## Độ bền kéo yêu cầu khi tôi cán

### Sản phẩm quy định trong phần này phải phù hợp với yêu cầu về độ bền kéo trình bày trong Bảng 2 và Bảng 3 khi sử dụng phương pháp kiểm tra E8 hoặc E8M. Các mẫu sẽ được bố trí sao cho trục dọc của mẫu song song với hướng cán.

### Chấp nhận hoặc loại bỏ dựa trên cơ tính và sẽ chỉ phụ thuộc vào độ bền kéo.

## Yêu cầu độ bền kéo từ trong quá trình từ ram đến tôi

### Sản phẩm quy định trong phần này sẽ phù hợp với yêu cầu độ bề kéo trình bày trong Bảng 6 và 7 khi sử dụng phương pháp kiểm tra E8 và E8M. Các mẫu sẽ được bố trí sao cho trục dọc của mẫu song song với hướng cán.

### Chấp nhận hoặc loại bỏ dựa trên cơ tính và sẽ chỉ phụ thuộc vào độ bền kéo.

## Độ cứng Rockwell

### Giá trị gần đúng của độ cứng Rockwell được trình bày trong Bảng 2 hoặc Bảng 3, Bảng 5, Bảng 6 hoặc Bảng 7 là thông tin cơ bản trợ giúp trong quá trình kiểm tra và không được coi là cơ sở cho việc loại bỏ các sản phẩm.

Bảng 2 - Yêu cầu độ bền kéo (đơn vị inch - pound ) và giá trị độ cứng Rockwell cho sản phẩm cán (H)

Chú thích - Bảng chỉ áp dụng trong trường hợp cán nóng (M20). Các yêu cầu khác cho cán sẽ tuân thủ theo thoả thuận giữa nhà sản xuất và người sử dụng tại thời điểm yêu cầu sản phẩm.

| Cán |  | Độ bền kéo |  | Độ cứng Rockwell gần đúngA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cán theo quy định |  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Tỷ lệ B |  |  |  | Tỷ lệ 30-T |  |  |  |
| Tiêu chuẩn | Trước đây |  |  | 0,020-0,036 inch |  | >0,036 inch |  | 0,012-0,028 inch |  | >0,028 inch |  |
|  |  |  |  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
| Hợp kim đồng UNS No C21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M20 | Cán nóng | 32 | 42 | … | … | … | … | … | … | … | … |
| H01 | 1/4 cứng | 37 | 47 | 20 | 48 | 24 | 52 | 34 | 51 | 37 | 54 |
| H02 | nửa cứng | 42 | 52 | 40 | 56 | 44 | 60 | 46 | 57 | 48 | 59 |
| H03 | 3/4 cứng | 48 | 56 | 50 | 61 | 53 | 64 | 52 | 60 | 54 | 62 |
| H04 | cứng | 50 | 59 | 57 | 64 | 60 | 67 | 57 | 62 | 59 | 64 |
| H06 | Siêu cứng | 58 | 64 | 64 | 70 | 68 | 72 | 62 | 66 | 63 | 67 |
| H08 | Đàn hồi | 60 | 68 | 68 | 73 | 70 | 75 | 64 | 68 | 65 | 69 |
| H10 | Siêu đàn hồi | 61 | 69 | 69 | 74 | 71 | 76 | 65 | 69 | 66 | 70 |
| Hợp kim đồng UNS No C22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M20 | Cán nóng | 33 | 43 | … | … | … | … | … | … | … | … |
| H01 | 1/4 cứng | 40 | 50 | 27 | 52 | 31 | 56 | 34 | 51 | 37 | 54 |
| H02 | nửa cứng | 47 | 57 | 50 | 63 | 53 | 66 | 50 | 59 | 52 | 61 |
| H03 | 3/4 cứng | 52 | 62 | 59 | 68 | 62 | 71 | 55 | 62 | 58 | 64 |
| H04 | cứng | 57 | 68 | 65 | 72 | 68 | 75 | 60 | 65 | 62 | 67 |
| H06 | Siêu cứng | 64 | 72 | 72 | 77 | 74 | 79 | 64 | 68 | 66 | 69 |
| H08 | đàn hồi | 69 | 77 | 76 | 79 | 78 | 81 | 67 | 69 | 68 | 70 |
| H10 | Siêu đàn hồi | 72 | 80 | 78 | 81 | 80 | 83 | 68 | 70 | 69 | 71 |
| Hợp kim đồng UNS No C22600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 1/4 cứng | 42 | 52 | 29 | 58 | 29 | 58 | 39 | 58 | 39 | 58 |
| H02 | nửa cứng | 48 | 58 | 52 | 68 | 52 | 68 | 54 | 64 | 54 | 64 |
| H03 | 3/4 cứng | 53 | 63 | 61 | 73 | 61 | 73 | 59 | 68 | 59 | 68 |
| H04 | cứng | 58 | 67 | 67 | 77 | 67 | 77 | 64 | 70 | 64 | 70 |
| H06 | Siêu cứng | 65 | 73 | 74 | 81 | 74 | 81 | 68 | 73 | 68 | 73 |
| H08 | Đan hồi | 70 | 78 | 78 | 83 | 78 | 83 | 71 | 74 | 71 | 74 |
| H10 | Siêu đàn hồi | 74 | 82 | 81 | 86 | 81 | 86 | 73 | 76 | 73 | 78 |
| Hợp kim đồng UNS No C23000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M20 | Cán nóng | 37 | 47 | … | … | … | … | … | … | … | … |
| H01 | 1/4 cứng | 44 | 54 | 33 | 58 | 37 | 62 | 42 | 57 | 45 | 60 |
| H02 | nửa cứng | 51 | 61 | 58 | 68 | 59 | 71 | 56 | 64 | 58 | 68 |
| H03 | 3/4 cứng | 57 | 67 | 66 | 73 | 69 | 76 | 63 | 68 | 65 | 70 |
| H04 | cứng | 63 | 72 | 72 | 78 | 74 | 80 | 67 | 71 | 68 | 72 |
| H06 | Siêu cứng | 72 | 80 | 78 | 83 | 80 | 85 | 70 | 74 | 71 | 75 |
| H08 | Đan hồi | 78 | 86 | 82 | 85 | 84 | 87 | 74 | 76 | 75 | 77 |
| H10 | Siêu đàn hồi | 82 | 90 | 84 | 87 | 86 | 89 | 75 | 77 | 76 | 78 |
| Hợp kim đồng UNS No C24000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M20 | Cán nóng | 41 | 51 | … | … | … | … | … | … | … | … |
| H01 | 1/4 cứng | 48 | 58 | 38 | 61 | 42 | 65 | 42 | 57 | 45 | 60 |
| H02 | nửa cứng | 55 | 65 | 59 | 70 | 62 | 73 | 58 | 64 | 58 | 66 |
| H03 | 3/4 cứng | 61 | 71 | 69 | 76 | 72 | 79 | 63 | 68 | 65 | 70 |
| H04 | cứng | 68 | 77 | 76 | 82 | 78 | 84 | 68 | 72 | 69 | 73 |
| H06 | Siêu cứng | 78 | 87 | 83 | 87 | 85 | 89 | 72 | 75 | 73 | 76 |
| H08 | Đan hồi | 85 | 93 | 87 | 90 | 89 | 92 | 75 | 77 | 76 | 78 |
| H10 | Siêu đàn hồi | 89 | 97 | 88 | 91 | 90 | 93 | 76 | 78 | 77 | 79 |
| Hợp kim đồng UNS No C26000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M20 | Cán nóng | 41 | 51 | … | … | … | … | … | … | … | … |
| H01 | 1/4 cứng | 49 | 59 | 40 | 61 | 44 | 65 | 43 | 57 | 46 | 60 |
| H02 | nửa cứng | 57 | 67 | 50 | 74 | 63 | 77 | 56 | 66 | 58 | 68 |
| H03 | 3/4 cứng | 64 | 74 | 72 | 79 | 75 | 82 | 65 | 70 | 67 | 72 |
| H04 | cứng | 71 | 81 | 79 | 84 | 81 | 86 | 70 | 73 | 71 | 74 |
| H06 | Siêu cứng | 83 | 92 | 85 | 89 | 87 | 91 | 74 | 76 | 75 | 77 |
| H08 | Đan hồi | 91 | 100 | 89 | 92 | 90 | 93 | 76 | 78 | 76 | 78 |
| H10 | Siêu đàn hồi | 95 | 104 | 91 | 94 | 92 | 95 | 77 | 79 | 77 | 79 |
| Hợp kim đồng UNS No C26800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M20 | Cán nóng | 40 | 50 | … | … | … | … | … | … | … | … |
| H01 | 1/4 cứng | 49 | 59 | 40 | 61 | 44 | 65 | 43 | 57 | 46 | 66 |
| H02 | nửa cứng | 55 | 65 | 57 | 71 | 60 | 74 | 54 | 64 | 56 | 68 |
| H03 | 3/4 cứng | 62 | 72 | 70 | 77 | 73 | 80 | 66 | 69 | 67 | 71 |
| H04 | cứng | 68 | 78 | 76 | 82 | 78 | 84 | 68 | 72 | 69 | 73 |
| H06 | Siêu cứng | 79 | 89 | 83 | 87 | 85 | 89 | 73 | 75 | 74 | 76 |
| H08 | Đan hồi | 86 | 95 | 87 | 90 | 89 | 92 | 75 | 77 | 76 | 78 |
| H10 | Siêu đàn hồi | 90 | 99 | 88 | 91 | 90 | 93 | 76 | 78 | 77 | 79 |
| Hợp kim đồng UNS No C27200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M20 | Cán nóng | 41 | 51 | … | … | … | … | … | … | … | … |
| H01 | 1/4 cứng | 49 | 59 | 40 | 61 | 44 | 65 | 43 | 57 | 46 | 60 |
| H02 | nửa cứng | 56 | 68 | 57 | 74 | 60 | 76 | 54 | 67 | 56 | 68 |
| H03 | 3/4 cứng | 63 | 73 | 71 | 78 | 74 | 81 | 64 | 70 | 66 | 71 |
| H04 | cứng | 70 | 80 | 76 | 82 | 78 | 84 | 67 | 72 | 68 | 73 |
| H06 | Siêu cứng | 81 | 91 | 82 | 87 | 85 | 89 | 71 | 75 | 72 | 76 |
| Hợp kim đồng UNS No C28000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M20 | Cán nóng | 40 | 55 | … | … | … | … | … | … | … | … |
| H01 | 1/4 cứng | 50 | 62 | 40 | 65 | 45 | 70 | 45 | 65 | 45 | 70 |
| H02 | nửa cứng | 58 | 70 | 50 | 75 | 52 | 80 | 50 | 70 | 50 | 75 |
| H03 | 3/4 cứng | 60 | 75 | 55 | 80 | 55 | 82 | 52 | 78 | 55 | 80 |
| H04 | cứng | 70 | 85 | 60 | 85 | 60 | 87 | 55 | 80 | 55 | 82 |
| H06 | Siêu cứng | 82 | 95 | 65 | 92 | 65 | 90 | 60 | 85 | 60 | 85 |

A- Độ cứng Rockwell gần đúng sử dụng trong các trường hợp: tỷ lệ B áp dụng cho hợp kim có độ dầy tối thiểu 0,020 inch; tỷ lệ 30-T áp dụng cho hợp kim có độ dầy tối thiểu 0,012 inch.

Bảng 3 - Yêu cầu độ bền kéo (đơn vị SI) và giá trị độ cứng Rockwell cho sản phẩm cán (H)

Chú thích - Bảng chỉ áp dụng trong trường hợp cán nóng (M20). Các yêu cầu khác cho cán sẽ tuân thủ theo thoả thuận giữa nhà sản xuất và người sử dụng tại thời điểm yêu cầu sản phẩm

| Cán |  | Độ bền kéo, MPaA |  | Độ cứng Rockwell gần đúngA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cán theo quy định |  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Tỷ lệ B |  |  |  | Tỷ lệ 30-T |  |  |  |
| Tiêu chuẩn | Trước đây |  |  | 0,50-0,90 mm |  | >0,90 mm |  | 0,30-0,70 mm |  | >0,70 mm |  |
|  |  |  |  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
| Hợp kim đồng UNS No C21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M20 | Cán nóng | 220 | 290 | … | … | … | … | … | … | … | … |
| H01 | 1/4 cứng | 255 | 325 | 20 | 48 | 24 | 52 | 34 | 51 | 37 | 54 |
| H02 | nửa cứng | 290 | 355 | 40 | 56 | 44 | 60 | 46 | 57 | 48 | 59 |
| H03 | 3/4 cứng | 315 | 385 | 50 | 61 | 53 | 64 | 52 | 60 | 54 | 62 |
| H04 | cứng | 345 | 405 | 57 | 64 | 60 | 67 | 57 | 62 | 59 | 64 |
| H06 | Siêu cứng | 385 | 440 | 64 | 70 | 68 | 72 | 62 | 66 | 63 | 67 |
| H08 | Đàn hồi | 415 | 470 | 68 | 73 | 70 | 75 | 64 | 68 | 65 | 69 |
| H10 | Siêu đàn hồi | 420 | 475 | 69 | 74 | 71 | 76 | 65 | 69 | 66 | 70 |
| Hợp kim đồng UNS No C22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M20 | Cán nóng | 230 | 295 | … | … | … | … | … | … | … | … |
| H01 | 1/4 cứng | 275 | 345 | 27 | 52 | 31 | 56 | 34 | 51 | 37 | 54 |
| H02 | nửa cứng | 325 | 395 | 50 | 63 | 53 | 66 | 50 | 59 | 52 | 61 |
| H03 | 3/4 cứng | 355 | 425 | 59 | 68 | 62 | 71 | 55 | 62 | 58 | 64 |
| H04 | cứng | 395 | 455 | 65 | 72 | 68 | 75 | 60 | 65 | 62 | 67 |
| H06 | Siêu cứng | 440 | 495 | 72 | 77 | 74 | 79 | 64 | 68 | 66 | 69 |
| H08 | Đàn hồi | 475 | 530 | 76 | 79 | 78 | 81 | 67 | 69 | 68 | 70 |
| H10 | Siêu đàn hồi | 495 | 550 | 78 | 81 | 80 | 83 | 68 | 70 | 69 | 71 |
| Hợp kim đồng UNS No C22600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 1/4 cứng | 290 | 355 | 29 | 58 | 29 | 58 | 39 | 58 | 39 | 58 |
| H02 | nửa cứng | 330 | 400 | 52 | 68 | 52 | 68 | 54 | 64 | 54 | 64 |
| H03 | 3/4 cứng | 365 | 435 | 61 | 73 | 61 | 73 | 59 | 68 | 59 | 68 |
| H04 | cứng | 400 | 460 | 67 | 77 | 67 | 77 | 64 | 70 | 64 | 70 |
| H06 | Siêu cứng | 450 | 505 | 74 | 81 | 74 | 81 | 68 | 73 | 68 | 73 |
| H08 | Đàn hồi | 485 | 540 | 78 | 83 | 78 | 83 | 71 | 74 | 71 | 74 |
| H10 | Siêu đàn hồi | 510 | 565 | 81 | 86 | 81 | 86 | 73 | 76 | 73 | 78 |
| Hợp kim đồng UNS No C23000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M20 | Cán nóng | 255 | 325 | … | … | … | … | … | … | … | … |
| H01 | 1/4 cứng | 305 | 370 | 33 | 58 | 37 | 62 | 42 | 57 | 45 | 60 |
| H02 | nửa cứng | 350 | 420 | 58 | 68 | 59 | 71 | 56 | 64 | 58 | 68 |
| H03 | 3/4 cứng | 395 | 460 | 66 | 73 | 69 | 76 | 63 | 68 | 65 | 70 |
| H04 | cứng | 435 | 495 | 72 | 78 | 74 | 80 | 67 | 71 | 68 | 72 |
| H06 | Siêu cứng | 495 | 550 | 78 | 83 | 80 | 85 | 70 | 74 | 71 | 75 |
| H08 | Đàn hồi | 540 | 595 | 82 | 85 | 84 | 87 | 74 | 76 | 75 | 77 |
| H10 | Siêu đàn hồi | 565 | 620 | 84 | 87 | 86 | 89 | 75 | 77 | 76 | 78 |
| Hợp kim đồng UNS No C24000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M20 | Cán nóng | 285 | 350 | … | … | … | … | … | … | … | … |
| H01 | 1/4 cứng | 330 | 400 | 38 | 61 | 42 | 65 | 42 | 57 | 45 | 60 |
| H02 | nửa cứng | 380 | 450 | 59 | 70 | 62 | 73 | 58 | 64 | 58 | 66 |
| H03 | 3/4 cứng | 420 | 490 | 69 | 76 | 72 | 79 | 63 | 68 | 65 | 70 |
| H04 | cứng | 470 | 530 | 76 | 82 | 78 | 84 | 68 | 72 | 69 | 73 |
| H06 | Siêu cứng | 540 | 600 | 83 | 87 | 85 | 89 | 72 | 75 | 73 | 76 |
| H08 | Đàn hồi | 585 | 640 | 87 | 90 | 89 | 92 | 75 | 77 | 76 | 78 |
| H10 | Siêu đàn hồi | 615 | 670 | 88 | 91 | 90 | 93 | 76 | 78 | 77 | 79 |
| Hợp kim đồng UNS No C26000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M20 | Cán nóng | 285 | 350 | … | … | … | … | … | … | … | … |
| H01 | 1/4 cứng | 340 | 405 | 40 | 61 | 44 | 65 | 43 | 57 | 46 | 60 |
| H02 | nửa cứng | 395 | 460 | 50 | 74 | 63 | 77 | 56 | 66 | 58 | 68 |
| H03 | 3/4 cứng | 440 | 510 | 72 | 79 | 75 | 82 | 65 | 70 | 67 | 72 |
| H04 | cứng | 490 | 560 | 79 | 84 | 81 | 86 | 70 | 73 | 71 | 74 |
| H06 | Siêu cứng | 570 | 635 | 85 | 89 | 87 | 91 | 74 | 76 | 75 | 77 |
| H08 | Đàn hồi | 625 | 690 | 89 | 92 | 90 | 93 | 76 | 78 | 76 | 78 |
| H10 | Siêu đàn hồi | 655 | 715 | 91 | 94 | 92 | 95 | 77 | 79 | 77 | 79 |
| Hợp kim đồng UNS No C26800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M20 | Cán nóng | 275 | 345 | … | … | … | … | … | … | … | … |
| H01 | 1/4 cứng | 340 | 405 | 40 | 61 | 44 | 65 | 43 | 57 | 46 | 66 |
| H02 | nửa cứng | 380 | 450 | 57 | 71 | 60 | 74 | 54 | 64 | 56 | 68 |
| H03 | 3/4 cứng | 425 | 495 | 70 | 77 | 73 | 80 | 66 | 69 | 67 | 71 |
| H04 | cứng | 470 | 540 | 76 | 82 | 78 | 84 | 68 | 72 | 69 | 73 |
| H06 | Siêu cứng | 545 | 615 | 83 | 87 | 85 | 89 | 73 | 75 | 74 | 76 |
| H08 | Đàn hồi | 595 | 655 | 87 | 90 | 89 | 92 | 75 | 77 | 76 | 78 |
| H10 | Siêu đàn hồi | 620 | 685 | 88 | 91 | 90 | 93 | 76 | 78 | 77 | 79 |
| Hợp kim đồng UNS No C27200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M20 | Cán nóng | 285 | 350 | … | … | … | … | … | … | … | … |
| H01 | 1/4 cứng | 340 | 405 | 40 | 61 | 44 | 65 | 43 | 57 | 46 | 60 |
| H02 | nửa cứng | 385 | 455 | 57 | 74 | 60 | 76 | 54 | 67 | 56 | 68 |
| H03 | 3/4 cứng | 435 | 505 | 71 | 78 | 74 | 81 | 64 | 70 | 66 | 71 |
| H04 | cứng | 485 | 550 | 76 | 82 | 78 | 84 | 67 | 72 | 68 | 73 |
| H06 | Siêu cứng | 560 | 625 | 82 | 87 | 85 | 89 | 71 | 75 | 72 | 76 |
| Hợp kim đồng UNS No C28000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M20 | Cán nóng | 275 | 380 | … | … | … | … | … | … | … | … |
| H01 | 1/4 cứng | 345 | 425 | 40 | 65 | 45 | 70 | 45 | 65 | 45 | 70 |
| H02 | nửa cứng | 400 | 485 | 50 | 75 | 52 | 80 | 50 | 70 | 50 | 75 |
| H03 | 3/4 cứng | 415 | 515 | 55 | 80 | 55 | 82 | 52 | 78 | 55 | 80 |
| H04 | cứng | 485 | 585 | 60 | 85 | 60 | 87 | 55 | 80 | 55 | 82 |
| H06 | Siêu cứng | 565 | 655 | 65 | 92 | 65 | 90 | 60 | 85 | 60 | 85 |

A	Mpa (mega pascal) Xem phụ lục X1

B	Giá trị độ cứng Rockwell sẽ được sử dụng trong các trường hợp: với tỷ lệ B áp dụng cho hợp kim có độ dầyi tối thiểu 0,50mm; tỷ lệ 30-T áp dụng cho hợp kim có chiều dài tối thiểu 0,30mm

Bảng 4 – Kích thước hạt yêu cầu cho sản phẩm ram (OS)

| Hợp kim đồng UNS Số | Tiêu chuẩn ram theo quy định (B 601) | Kích thước hạt mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lý thuyết | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
| C21000 | OS050 | 0,050 | 0,035 | 0,080 |
|  | OS035 | 0,035 | 0,025 | 0,050 |
|  | OS025 | 0,025 | 0,015 | 0,035 |
|  | OS015 | 0,015 | A | 0,025 |
| C22000 | OS050 | 0,050 | 0,035 | 0,080 |
|  | OS035 | 0,035 | 0,025 | 0,050 |
|  | OS025 | 0,025 | 0,015 | 0,035 |
|  | OS015 | 0,015 | A | 0,025 |
| C22600 | OS050 | 0,050 | 0,035 | 0,080 |
|  | OS035 | 0,035 | 0,025 | 0,050 |
|  | OS025 | 0,025 | 0,015 | 0,035 |
|  | OS015 | 0,015 | A | 0,025 |
| C23000 | OS070 | 0,070 | 0,050 | 0,100 |
|  | OS050 | 0,050 | 0,035 | 0,070 |
|  | OS035 | 0,035 | 0,025 | 0,050 |
|  | OS025 | 0,025 | 0,015 | 0,035 |
|  | OS015 | 0,015 | A | 0,025 |
| C24000 | OS070 | 0,070 | 0,050 | 0,120 |
|  | OS050 | 0,050 | 0,035 | 0,070 |
|  | OS035 | 0,035 | 0,025 | 0,050 |
|  | OS025 | 0,025 | 0,015 | 0,035 |
|  | OS015 | 0,015 | A | 0,025 |
| C26000 và C268000 | OS120 | 0,120 | 0,070 | ….. |
|  | OS070 | 0,070 | 0,050 | 0,120 |
|  | OS050 | 0,050 | 0,035 | 0,070 |
|  | OS035 | 0,035 | 0,025 | 0,050 |
|  | OS025 | 0,025 | 0,015 | 0,035 |
|  | OS015 | 0,015 | A | 0,025 |
| C272000 | OS035 | 0,035 | 0,025 | 0,050 |
|  | OS025 | 0,025 | 0,015 | 0,035 |
|  | OS015 | 0,015 | A | 0,025 |
| C28000 | OS035 | 0,035 | 0,025 | 0,050 |
|  | OS025 | 0,025 | 0,015 | 0,035 |
|  | OS015 | 0,015 | A | 0,025 |

A- Mặc dù không yêu cầu  kích thước hạt nhỏ nhất, vật liệu tiến hành ram  phải hoàn toàn đạt kết tinh

Chú thích 1: Phương pháp kiểm tra độ cứng Rockwell là phương pháp kiểm tra nhanh và thuận tiện đối với các yêu cầu quy định  về tôi, sức căng và kích thước hạt.

# KÍCH THƯỚC VÀ CÁC THAY ĐỔI CHO PHÉP

## Kích thước và dung sai của sản phẩm quy định sẽ được trình bày trong các quy định B248 hoặc B248M có kèm theo các tham khảo cụ thể và được đề cập trong các mục có liên quan trong phần này.

### Độ dầy

### Độ rộng

#### Hợp kim nứt và hợp kim nứt có cạnh cán

#### Hợp kim đã cắt tạo miếng vuông

#### Hợp kim đã được cưa, cắt

### Chiều dài

#### Quy định và Độ dài vật liệu có và không có mép

#### Thứ tự các độ dài (riêng biệt và thành phẩm) ứng với các mép

#### Dung sai của độ dài đối với các hợp kim đã tạo miếng vuông

#### Dung sai của độ dài đối với hợp kim đã cưa, cắt

### Độ thẳng

#### Hợp kim nứt và hoặc hợp kim nứt đã bào phẳng hoặc cán cạnh

#### Hợp kim đã cắt tạo miếng vuông

#### Hợp kim đã được cưa, cắt

### Các mép

#### Cạnh vuông

#### Góc tròn

#### Cạnh tròn

#### Cạnh tròn hoàn toàn.

Bảng 5 - Sản phẩm ram tương đối theo độ cứng Rockwell

| Ram với cỡ hạt lý thuyết | Tiêu chuẩn tôi theo quy định (B601) | Độ cứng Rockwell gần đúng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tỷ lệ F |  | Ty le 30-T |  |
|  |  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
| UNS số C21000 |  |  |  |  |  |
| 0,050-mm | OS050 | 40B | 52B | …. | 4 |
| 0,035-mm | OS035 | 47B | 54B | …. | 7 |
| 0,025-mm | OS025 | 50B | 61B | 1 | 17 |
| 0,015-mm | OS015 | 54B | 65B | 7 | 23 |
| UNS số C22000 |  |  |  |  |  |
| 0,050-mm | OS050 | 50 | 60 | 1 | 16 |
| 0,035-mm | OS035 | 54 | 64 | 7 | 21 |
| 0,025-mm | OS025 | 58 | 70 | 13 | 31 |
| 0,015-mm | OS015 | 62 | 75 | 19 | 39 |
| UNS số C22600 |  |  |  |  |  |
| 0,050-mm | OS050 | 48 | 58 | 6 | 18 |
| 0,035-mm | OS035 | 52 | 62 | 10 | 23 |
| 0,025-mm | OS025 | 55 | 67 | 14 | 29 |
| 0,015-mm | OS015 | 58 | 76 | 18 | 40 |
| UNS số C23000 |  |  |  |  |  |
| 0,070-mm | OS070 | 53 | 60 | 6 | … |
| 0,050-mm | OS050 | 56 | 63 | 10 | … |
| 0,035-mm | OS035 | 58 | 76 | 13 | 24 |
| 0,025-mm | OS025 | 60 | 72 | 16 | 34 |
| 0,015-mm | OS015 | 62 | 79 | 19 | 48 |
| UNS số 24000 |  |  |  |  |  |
| 0,070-mm | OS070 | 53 | 64 | 2 | 21 |
| 0,050-mm | OS050 | 57 | 67 | 8 | 27 |
| 0,035-mm | OS035 | 61 | 72 | 16 | 35 |
| 0,025-mm | OS025 | 63 | 77 | 20 | 42 |
| 0,015-mm | OS015 | 66 | 83 | 25 | 50 |
| UNS số C26000 va C26800 |  |  |  |  |  |
| 0,120-mm | OS120 | 50 | 62 | … | 21 |
| 0,070-mm | OS070 | 52 | 67 | 3 | 27 |
| 0,050-mm | OS050 | 61 | 73 | 20 | 35 |
| 0,035-mm | OS035 | 65 | 76 | 25 | 38 |
| 0,025-mm | OS025 | 67 | 79 | 27 | 42 |
| 0,015-mm | OS015 | 72 | 85 | 33 | 50 |
| UNS số C27200 |  |  |  |  |  |
| 0,035-mm | OS035 | 65 | 76 | 25 | 38 |
| 0,025-mm | OS025 | 67 | 79 | 27 | 42 |
| 0,015-mm | OS015 | 72 | 85 | 33 | 50 |
| UNS số C28000 |  |  |  |  |  |
| 0,035-mm | OS035 | 65 | 80 | 26 | 44 |
| 0,025-mm | OS025 | 68 | 83 | 28 | 48 |
| 0,015-mm | OS015 | 72 | 90 | 30 | 55 |

- Giá trị độ cứng Rockwell được áp dụng theo các tiêu chí sau: Tỷ lệ F được sử dụng đối vớ hợp kim có độ dầy lớn hơn 0,002 inch hoặc 0,50 mm. Tỷ lệ 30 –T được sử dụng đối với hợp kim có độ dầy lớn hơn 0,015 inch hoặc 0,38mm.

- Hợp kim qua vài lần tinh luyện sẽ quá mềm khi kiểm tra độ cứng theo phương pháp Rockwell F ứng với loại có độ dầy nhỏ hơn 0,030 inch hoặc 0,75mm.

Bảng 6 - Sức căng yêu cầu và Giá trị độ cứng theo Rockwell đối với sản phẩm đã tinh luyện

Chú thích 1- Yêu cầu tính năng đối với các sản phẩm luyện khác phải được sự chấp thuận giữa nhà sản xuất và đơn vị sử dụng tại thời điểm đưa ra yêu cầu.

| Từ Ram đến Tôi |  | Độ bền kéo - ksi |  | Giá trị độ cứng tương đối RockwellA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tôi theo quy định |  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Tỷ lệ B |  | Tỷ lệ 30 -T |  |
| Tiêu chuẩn | Trước đây |  |  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
| Hợp kim đồng UNS số C22000 |  |  |  |  |  |  |  |
| O81 | ¼ cứng | 40 | 50 | …. | 45 | 28 | 52 |
| Hợp kim đồng UNS số C22600 |  |  |  |  |  |  |  |
| O81 | ¼ cứng | 42 | 52 | 20 | 50 | 30 | 54 |
| Hợp kim đồng UNS số C23000 |  |  |  |  |  |  |  |
| O81 | ¼ cứng | 44 | 54 | 30 | 53 | 35 | 54 |
| Hợp kim đồng UNS số C24000 |  |  |  |  |  |  |  |
| O81 | ¼ cứng | 48 | 58 | 33 | 53 | 38 | 54 |
| Hợp kim đồng UNS số C26000 |  |  |  |  |  |  |  |
| O81 | ¼ cứng | 49 | 59 | 32 | 55 | 36 | 53 |
| O82 | nửa cứng | 57 | 67 | 52 | 72 | 50 | 66 |
| Hợp kim đồng UNS số C26800 |  |  |  |  |  |  |  |
| O81 | ¼ cứng | 49 | 59 | 33 | 55 | 37 | 55 |
| O82 | nửa cứng | 55 | 65 | 52 | 72 | 51 | 67 |

B- Giá trị độ cứng Rockwell được sử dụng theo các trường hợp: tỷ lệ B áp dụng cho các hợp kim có chiều dầy tối thiểu 0,02 inch; tỷ lệ 30-T áp dụng đối với hợp kim có chiều dầy tối thiểu 0,015 inch

Bảng 7 – Sức căng (đơn vị SI) yêu cầu và Giá trị độ cứng Rockwell đối với sản phẩm từ ram đến cán (O)

Chú thích 1- Yêu cầu tính năng đối với các sản phẩm luyện khác phải được sự chấp thuận giữa nhà sản xuất và đơn vị sử dụng tại thời điểm đưa ra yêu cầu

| Từ Ram đến Tôi |  | Độ bền kéo – ksi (MpaA ) |  | Giá trị độ cứng tương đối RockwellA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tôi theo quy định |  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Tỷ lệ B |  | Tỷ lệ 30 -T |  |
| Tiêu chuẩn | Trước đây |  |  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
| Hợp kim đồng UNS số C22000 |  |  |  |  |  |  |  |
| O81 | ¼ cứng | 275 | 345 | …. | 45 | 28 | 52 |
| Hợp kim đồng UNS số C22600 |  |  |  |  |  |  |  |
| O81 | ¼ cứng | 290 | 355 | 20 | 50 | 30 | 54 |
| Hợp kim đồng UNS số C23000 |  |  |  |  |  |  |  |
| O81 | ¼ cứng | 305 | 370 | 30 | 53 | 35 | 54 |
| Hợp kim đồng UNS số C24000 |  |  |  |  |  |  |  |
| O81 | ¼ cứng | 330 | 400 | 33 | 53 | 38 | 54 |
| Hợp kim đồng UNS số C26000 |  |  |  |  |  |  |  |
| O81 | ¼ cứng | 340 | 405 | 32 | 55 | 36 | 53 |
| O82 | nửa cứng | 395 | 460 | 52 | 72 | 50 | 66 |
| Hợp kim đồng UNS số C26800 |  |  |  |  |  |  |  |
| O81 | ¼ cứng | 340 | 405 | 33 | 55 | 37 | 55 |
| O82 | nửa cứng | 380 | 450 | 52 | 72 | 51 | 67 |

A	Mpa (mega pascal) Xem phụ lục X1

B	Giá trị độ cứng Rockwell sẽ được sử dụng trong các trường hợp: với tỷ lệ B áp dụng cho hợp kim có độ dầyi tối thiểu 0,50mm; tỷ lệ 30-T áp dụng cho hợp kim có chiều dài tối thiểu 0,38mm

# PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM

## Phân tích hoá học

### Thành phần cấu tạo được xác định trước, trong trường hợp không xác định, tuân theo dưới đây:

Thành phần			Phương pháp

Đồng				E478

Thép				E478

Chì				E478 (AA)

Kẽm				E478 (hệ đo mét)

### Phương pháp kiểm tra phụ thuộc vào các thành phần theo như thoả thuận giữa nhà sản xuất, nhà cung ứng và người sử dụng.

# CÁC TỪ KHOÁ

## Tấm dày, thanh cán, tấm mỏng, băng UNS số C21000; UNS số C22000; UNS số C22600; UNS số C23000; UNS số C24000; UNS số C26000; UNS số C26800; UNS số C27200; UNS số C28000

PHỤ LỤC      (thông tin không bắt buộc)

- ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG TƯƠNG ĐƯƠNG

  - Đơn vị đo SI đối với các kích thước chiều dài được trình bày trên cơ sở phù hợp với hệ đo lường tiêu chuẩn quốc tế (SI). Những trích dẫn đơn vị SI đối với tải trọng là newton (N) và N = kg.m/s2. Đơn vị đo áp lực là N/m2 hay Pa theo quy định về đo lường và tải trọng. 1 ksi = 6894757 Pa tương đương với Mpa, hoặc MN/m2 hay N/mm2.

TỔNG HỢP CÁC THAY ĐỔI

Hội đồng B05 đã đưa ra  một số thay đổi trong bộ tiêu chuẩn này so với bộ B36/B 36M-01 và điều này có thể ảnh hưởng đến phạm vi sử dụng bộ tiêu chuẩn này (đã thông qua 1/2/2006)

- Phiên bản này tuân thủ theo bộ B05 (xuất bản lần thứ 6)

- Thay đổi về lượng tạp chất chì trong Hợp kim UNS số C21000 từ 0,03 đến 0,05%  trong thành phần hoá học.

- Bảng 2 về thành phần được chia làm 2 bảng. Bảng 2 sử dụng hệ đơn vị inch-pound và Bảng 3 sử dụng hệ đơn vị SI. Sự phân tách này không nhằm tạo nên sự thay đổi kỹ thuật.

- Bảng 5 về thành phần được chia làm hai bảng. Bảng 6 được sử dụng hệ đơn vị inch-pound và Bảng 7 sử dụng hệ đơn vị SI.